Монтаж пленочного покрытия бассейна.

Пленочное покрытие монтируется путем термической сварки полотен. Полотна свариваются  внахлест. Ширина шва около 10см.  В результате сварки, полотна свариваются герметично и не требуют дополнительной гидроизоляции.

Для отделки бассейна мембранным покрытием (пленкой ПВХ) необходимо следующие материалы:

- Само мембранное покрытие (пленка).

- Крепежный уголок ПВХ-Металл,  по периметру борта бассейна.

- Подложка геотекстильная термостойкая (рекомедуем на дно бассейна)

- Уплотнитель швов.

Как рассчитать необходимое количество материалов для отделки бассейна пленкой?

Пленка поставляется в рулонах . Ширина рулона для однотонной пленки обычно бывает 1,65м ; 2,00м, 2,05м. Для пленки с мозаичным рисунком только 1,65м.

Для приблизительного расчета потребности пленки нужно посчитать площадь чаши бассейна (дно + стены) и прибавить 25%. Для более точного расчета можно обратиться к нашим специалистам. Наши специалисты рассчитают точное количество необходимой потребности с наименьшими потерями на раскрой.

Для крепления пленки к бортам бассейна необходим крепежный уголок ПВХ-Металл. Количество уголка высчитывается, измерив, периметр бортов бассейна.

На дно бассейна для  более комфортного ощущения при ходьбе по дну рекомендуем стелить геотекстильную подложку.

Для того, чтобы в сварочных швах меньше скапливался мусор, песок рекомендуем обработать швы уплотнителем.

Специалисты нашего предприятия обладают многолетним опытом по монтажу пленки для бассейна. Обращайтесь. Выполним работы качественно, в сжатые сроки, и по приемлемым ценам.